ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB64

地方标准

DB 64/ XXXXX—XXXX

包装容器 食品接触用聚酯PET瓶

Packing receptacle Polyester PET bottles for food contact

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（2018-10-30）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　产品分类	1

4　技术要求	1

5　试验方法	2

6  检验规则	3

7　标志、包装、运输、贮存	4

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则   第1部分： 标准的结构和编写》进行编写。

本标准由宁夏计量质量检验检测研究院提出。

本标准由宁夏市场监督管理厅归口。

本标准起草单位：宁夏计量质量检验检测研究院。

本标准主要起草人：王慧利、章伟、米江、吕晓东、张静旖、刘静。

包装容器  食品接触用聚酯PET瓶

- 范围

本标准规定了食品接触用对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶（以下简称PET瓶）的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存的要求。

本标准适用于以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料，采用吹塑工艺所成型的容积小于25L（包含25L）的食品接触用PET瓶。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于

本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 9685 食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准

GB 4806.1 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.6 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 16288 塑料制品的标志

GB/T 30643 食品接触材料及制品标签通则

GB 31603 食品安全国家标准 食品接触材料及制品生产通则卫生规范

BB/T 0060  包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

QB/T 2357 聚酯（PET）无汽饮料瓶

SN/T 3385 食品接触材料 高分子材料 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）树脂及其制品中乙醛的测定 顶空气相色谱法

- 产品分类

根据产品颜色分为有色瓶和无色瓶。

- 技术要求

4.1原辅料要求

4.1.1瓶坯：应该符合BB/T 0060的要求。

4.1.2添加剂的使用及限量应该符合GB 9685的要求。

4.1.3其他原料应该符合其相应的标准和法规。

4.2 外观要求

外观要求应符合表一要求。

表1 外观要求

| 部位 | 要求 |
| --- | --- |
| 瓶口 | 端口平整，密封面平整，螺纹（锁扣）饱满，无崩缺，溢料毛边不超过0.30mm。 |
| 瓶体 | 塑化良好，无气泡，污点、破裂、雾状发白。 |
| 瓶底 | 注塑口不超过底平面，瓶底不能发白，无飞边和缺陷。 |

4.3 尺寸偏差

尺寸偏差应符合表2要求。

表2 尺寸偏差

| 高度 | 高度偏差（mm） |
| --- | --- |
| H＜150 | ±1.0 |
| 150≤H≤250 | ±1.5 |
| ＞250 | ±3.0 |

4.4  容量偏差

实际满口容量应大于公称容量1.0%以上。

4.5 物理力学性能

物理力学性能应符合表3要求。

表3 外观要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 密封性能 | 无渗漏 |
| 垂直载压/N | ≥100 |
| 跌落性能 | 容积≤5.0L从1.8m高处跌落瓶体应不破裂， |
|  | 容积≥5.0L从1.0m高处跌落瓶体应不破裂 |
| 耐寒性（-20℃） | 无变化 |

4.6 乙醛含量

应符合表4要求。

表4 乙醛含量

| 测试方法 | 瓶子种类 | 乙醛含量(ug/g) |
| --- | --- | --- |
| 粉碎法 | 有色 | 75 |
|  | 无色 | 25 |

4.7 卫生标准

应符合GB 4806.7的要求。

- 5   试验方法

5.1 抽样

采样随机抽样。外观、尺寸偏差、容量偏差抽样按表5规定。物理力学性能以批为单位，每批中抽取50试验样品进行检测。

表 5 外观、尺寸偏差、容量偏差抽样表

| 批量数 | 样本大小 | 合格判定数Ac | 不合格判定数Rc |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 ～500 | 13 | 1 | 2 |
| 501 ～1200 | 20 | 2 | 3 |
| 1201～10000 | 32 | 3 | 4 |
| 10001～35000 | 50 | 5 | 6 |
| 35001～500000 | 80 | 7 | 8 |
| ≥500001 | 125 | 10 | 11 |

5.2外观

在自然光或日光灯下目测，溢料毛边用精度为0.02mm的量具测量。

5.3尺寸偏差

高度用精度为0.1mm的量具测量，瓶口用精度为0.02mm的量具测量（随机选取5个空瓶进行

测量，结果取平均值）。

5.4 容量偏差

容量偏差检测所需样品需产品成型静置24小时后检测。（随机选取5个空瓶进行测试，结果取平均值）。

按下式计算，精确到1.0%。

P=（Q1-Q2）/Q2×100

式中：P — 容量偏差，%；

Q1— 实际容积，L；

Q2— 公称容积，L；

5.5 物理力学性能

5.5.1 密封性能

按QB 2357中4.6.1执行。

5.5.2 垂直载压

按QB 2357中4.6.2执行。

5.5.3跌落性能

取样瓶5个按公称容量注入（20±5）℃的水，上好盖，在混凝土地面上进行跌落试验，跌落高度根据容积差异而定（具体高度见表3），瓶口向上，自由下落。

5.5.4 耐寒性

按QB 2357中4.6.4执行。

5.6 乙醛含量

按SN/T 3385执行。

5.7 卫生指标

按4806.7规定进行。

- 6检验规则

6.1组批

同一牌号的原料，同一工艺连续生产的产品为一批。每批不超过50万只。

6.2 出厂检验

出厂检验项目为4.2、4.3、4.4、4.5表中1、3项。

6.3 型式实验

6.3.1有下列情况之一时应进行型式检验。

（1）有新产品投产时；

（2）改变生产工艺或使用新原料生产时；

（3）正常生产时一年至少进行一次型式检验；

（4）停产三个月以上恢复生产时；

（5）产品存放时间超过有效贮存期时；

（6）国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

6.3.2型式检验项目为本标准全部项目。

6.4 判定规则

6.4.1出厂检验的判定

出厂检验项目中外观要求、尺寸偏差、容量偏差按表6判定。物理力学性能检验结果，若其中一项不合格，应在原批中抽取双倍样品，对不合格项进行复检，复检结果全部合格，该批为合格，反之则盘不合格。

6.4.2 型式检验的判定

出厂检验项目中外观要求、尺寸偏差、容量偏差按表6判定。物理力学性能检验结果，若其中一项不合格，应在原批中抽取双倍样品，对不合格项进行复检，复检结果全部合格，该批为合格，反之则判不合格。乙醛含量、卫生指标检验结果，若其中一项不合格，则判该批为不合格。

- 7 标志、包装、运输、贮存

7.1 标志

产品外包装上应注明产品名称、规格、执行标准、生产许可证、商标、数量、厂名、厂址、生产日期及联系方式。

7.2 包装

包装应能保证产品在运输、贮存中不受损坏和污染。

7.3 运输

在运输中应防止重压、倒置、雨淋、爆晒及机械损伤。

7.4 贮存

应贮存在通风、阴凉、干燥、无化学品及毒物污染的仓库内，贮存期从生产日期起不超过十二个月，超过贮存期进行型式检验。

_________________________________