ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB64

地方标准

DB 64/ T—XXXX

代替 DB

瓦楞纸板楞型的测定法

Corrugated fibreboard—Determiniation of Flute Type

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2018-10-29）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　瓦楞纸板的楞型结构	1

4　试验方法	1

4.1　试样的处理	1

4.2　试样的制备	1

4.3　瓦楞纸板的厚度	2

4.4　楞宽	2

4.5　楞数	2

4.6　瓦楞纸板的楞型	2

5　试验报告	2

前  言

本标准是按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则编写。

本标准由宁夏计量质量检验检测研究院提出。

本标准由宁夏回族自治区质量技术监督局归口。

本标准起草单位：宁夏计量质量检验检测研究院。

本标准主要起草人：米江、艾银国、王慧利、张静旖、章伟、刘静。

瓦楞纸板楞型的测定法

- 范围

本标准规定了瓦楞纸板楞型的测定方法。

本标准适用于未经使用的各类包装用单层或多层瓦楞纸箱用瓦楞纸板和未经制箱的瓦楞纸板原材料的楞型测试方法和判定，不适用于已经过使用的瓦楞纸箱楞型检测和判定。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 450   纸和纸板试样的采取（GB/T 450-2002，eqv ISO 186：1994）

GB/T 6547  瓦楞纸板厚度的测定法（GB/T 6547-1998,eqv ISO 3034：1991，EQV）

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件（GB/T 10739-2002，eqv ISO 187:1990）

GB/T 13023 瓦楞芯（原）纸

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（GB/T 2828.1-2003，ISO 2859-1:1999，IDT）

- 瓦楞纸板的楞型结构

| 楞型 | 瓦楞纸板厚度h/mm | 楞宽t/mm | 楞数/（个/300mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 4.5～5.0 | 8.0～9.5 | 34±3 |
| C | 3.5～4.4 | 6.8～7.9 | 41±3 |
| B | 2.5～3.4 | 5.5～6.5 | 50±4 |
| E | 1.1～2.4 | 3.0～3.5 | 93±6 |
| F | 0.6～1.0 | 1.9～2.6 | 136±20 |

- 瓦楞纸板的楞型结构应符合表1的要求,多层瓦楞纸板厚度应高于表1所规定相应楞高的下限值之和。

- 试验方法

样品的采取按GB 450进行。

  - 试样的处理

按GB 10739进行，并在该环境条件下进行试验。

  - 试样的制备

选择足够大的待测瓦楞纸板切取5个试样，使单个试样满足瓦楞纸板与瓦楞垂直方向的尺寸大于320mm且瓦楞方向尺寸不小于200mm，试样不得有损坏。

  - 瓦楞纸板的厚度

按GB/T 6547的规定进行，读取10个的有效数据，并求取平均值。

  - 楞宽

用精度0.5mm的钢直尺测量每个试样10个连续楞宽的总宽度，用5个测量值的和除以50作为瓦楞纸板的楞宽。

t=i=15Ti50	(1)

式中：t—楞宽，单位为毫米（mm）。

Ti—试样10个连续楞宽的总宽度，单位为毫米（mm）。

  - 楞数

用精度0.5mm的钢直尺在瓦楞垂直方向划线300mm，目测计数。以5个测量值的平均值作为瓦楞纸板的楞数。

  - 瓦楞纸板的楞型

通过测量瓦楞纸板厚度、楞宽、楞数项后，结果均符合表1中楞型对应的要求，则判定楞型符合。

- 试验报告

试验报告包括以下内容：

- 本标准的编号；

- 试验的日期和地点；

- 试验的环境条件；

- 与试验结果有关的其他说明。

_________________________________